Производство асбеста и асбестоцементных изделий

Асбестовая промышленность, как одно из основных направлений развития промышленности строительных материалов по подотрослям

Создание в 1997 году некоммерческой организации «Асбестовая ассоциация» с вхождением её в состав Международной асбестовой ассоциации, постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 869 «О позиции Российской Федерации по вопросу использования хризотилового асбеста», ратификация Россией Конвенции МОТ № 162 «Об охране труда при использовании асбеста»  (федеральный закон от 08.04.2000 г. № 50-ФЗ) сыграли определенную стабилизирующую роль в работе асбестовых и асбестоцементных комбинатов. За последние 5 лет производство асбеста возросло на 30 %, выпуск асбестоцементных изделий увеличился в 1,5 раза, сохранена научная база (ОАО «НИИпроектасбест», ЗАО «НИИасбестцемент», ООО «Тормостром»).

В настоящее время в России 45 % добываемого асбеста используется на внутреннем рынке для производства асбестоцементных и асбестотехнических изделий, а 55 % экспортируется в 35 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Вместе с тем ситуация в мире по проблеме асбеста нестабильна, большое влияние на неё оказывают антиасбестовая кампания и Директива Еврокомиссии  1999/77/ЕС о запрете использования асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий с 1 января 2005 года в странах Евросоюза.

С учетом этой ситуации и усиления противодействия антиасбестовой кампании:

( по инициативе и при непосредственном участии НО «Асбестовая ассоциация» Госстрой России, Минздрав России, Минтруд России, РАМН, Правительство Свердловской области провели 3-7 июня 2002 года в Екатеринбурге международную конференцию «Безопасность и здоровье при производстве и использовании асбеста и других волокнистых материалов», в которой приняли участие представители 19 стран;

( группой экспертов во главе с академиком РАМН Н.Ф. Измеровым подготовлен доклад «Мнение российской группы экспертов по проблеме тотального запрета асбеста». Материалы конференции и доклад направлены в Еврокомиссию, ВОЗ, МОТ и основным импортерам асбеста;

( Госстрой России и НО «Асбестовая ассоциация» активно сотрудничают с Минэкономразвития России;

( Минтрудом России в рамках целевой программы с учетом международного опыта создана новая нормативно-правовая база;

( Минздрав России в 2000-2001 гг. утвердил перечни асбестосодержащих материалов и изделий, разрешенных к применению;

( исполнительная дирекция НО «Асбестовая ассоциация» активно размещает информацию о новых материалах, технологиях и результатах НИР в российских СМИ.

Российская Федерация обладает крупнейшей в мире сырьевой базой хризотил-асбеста (11 месторождений). Горно-обогатительными комбинатами («Ураласбест», «Оренбургасбест», «Туваасбест») разрабатываются месторождения, в которых сосредоточено 80 % балансовых запасов руды по категориям А+В+С1. Указанных запасов достаточно для многолетней работы (более чем на 100 лет).

В промышленности занято 16 тыс. человек. За 2002 год объём горных работ составил: горная масса – 71 млн.т, в том числе руда ( 24 млн.т.

По состоянию на 01.01.2003 г. мощность по производству асбеста 0-6 групп ( 1145 тыс.т. Выпуск асбеста за 2002 год составил 778 тыс.т или 40 % от общего объёма мирового производства, использование мощности ( 68,5 %. Кроме асбеста комбинаты выпускают 5,2 млн.м3 в год нерудных строительных материалов. На комбинатах «Ураласбест» и «Оренбургасбест» действует система обеспечения качества продукции по ISO 9002.

Вместе с тем комбинаты работают с низким уровнем рентабельности. Износ горно-транспортного оборудования достиг критического уровня. При  полном использовании амортизационных отчислений другими финансовыми источниками реализации программы обновления может стать своевременный возврат НДС от экспорта асбеста и полная отмена вывозной таможенной пошлины на асбест, (постановлением Правительства РФ № 931 от 26.12.2002 ставка снижена с 6,5 % до 3,0 %).

Намечаемый по ОАО «Ураласбест» в период 2003 - 2010 гг. объём производства 500 - 550 тыс.т асбеста в год соответствует возможностям сырьевой базы.

На ОАО «Оренбургасбест» в 2003 году введена в эксплуатацию третья секция цеха обогащения, что в 2003 - 2006 гг. обеспечит прирост производства асбеста на 70 - 100 тыс.т (до уровня 370 - 400 тыс.т в год). Четвертая секция цеха обогащения разукомплектована, её восстановление требует значительных капитальных затрат.

При намечаемом в 2010 году объёме производства асбеста по этим комбинатам 950 тыс.т использование их мощностей составит 85 %. Асбест, полученный за счет прироста объёмов производства, будет направлен прежде всего на обеспечение потребностей внутреннего рынка.

1. Асбестоцементная промышленность. Состояние подотрасли.

Ежегодное потребление асбеста – 300 тыс.тонн

В общей структуре применяемых в строительстве кровельных материалов на долю шифера приходится 55 %, а в малоэтажном и сельском   строительстве – до  80 %, так как асбестоцементная кровля в 4 - 6 раз дешевле черепицы, металла, полимеров и других альтернативных  материалов и применима для всех климатических зон.

В настоящее время на территории Российской Федерации асбестоцементные изделия выпускаются 20 профильными предприятиями и 2 цехами в составе объединений «Глинозем» (Пикалево) и «Сода» (Стерлитамак). Общая численность работников ( 12 тыс. человек. Общая производственная мощность на 01.01.2002 г.: по шиферу ( 3962 млн.усл.плиток  и по трубам ( 30,7  тыс.усл.км. В эксплуатации находится 109 технологических линий, в том числе 85 по производству листов и 24  ( труб.

По разработкам ЗАО «НИИасбестцемент» внедрено 10 окрасочных линий общей мощностью 10 млн.м2.

Ведущие асбестоцементные комбинаты (Алексеевский, Белгородский, Воскресенский, Себряковский, Сухоложский) производят 58 % от общего объёма выпуска шифера и  95 % труб, мощности по шиферу на этих комбинатах используются в среднем на 70 %. К 2010 году намечается улучшить работу других предприятий подотрасли.

В настоящее время разработан свод правил «Проектирование и монтаж подземных трубопроводов теплоснабжения из напорных асбестоцементных труб и муфт», на утверждении в Госстрое России находятся новые ГОСТы на трубы, плоские прессованные листы и плитки.

Достигнутые и прогнозируемые объёмы производства асбестоцементных изделий следующие:

| Асбестоцементные изделия | 1998 г., факт | 2002 г., факт | 2005 г., прогноз | 2010 г., прогноз | 2010 г. к 2002 г., % | Использование мощности предприятий в 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Листовые изделия (шифер), млн. усл. плиток | 1267,7 | 1930,5 | 2400 | 3000 | 155,4 | 75,7 |
| Асбестоцементные трубы и муфты, км. усл. труб | 7149 | 11181 | 12500 | 20000 | 178,9 | 65,1 |

Прирост выпуска продукции будет обеспечен новыми видами изделий:   окрашенными волнистыми крупноразмерными и мелкоразмерными листами, в том числе полуволнистыми, плоскими прессованными плитками различного профиля, плитами для навесных вентилируемых фасадов, полуцилиндрами для изоляции теплопроводов, напорными трубами для теплотрасс отопления и горячего водоснабжения действующего жилищно-коммунального комплекса и нового строительства и др. И тем не менее значительный резерв мощности сохраняется по асбестоцементным трубам, в перспективе этот вопрос с точки зрения качества и конкурентоспособных цен требует проработки в рамках ЕвраЗэс и СНГ при реализации проекта «Вода для жизни».

2. Приоритетные направления

В период 2003 - 2010 гг. намечается осуществить меры по полной утилизации отходов основного производства и организации выпуска на свободных производственных площадях асбестоцементных предприятий других строительных материалов (кирпича, стеновых блоков, сборного железобетона, цементно-песчаных смесей, металлоизделий, конструкций для навесных фасадов и др.) для увеличения общего объёма товарной продукции.

В реализации этих направлений лидерами являются ОАО «Себряковский КАИ», ОАО «БелАЦИ», ОАО «Лато», ЗАО «Комбинат «Красный строитель», ООО «Волна».

В июне т.г. руководители организаций асбестовой и асбестоцементной промышленности стран СНГ приняли решение о создании общей «Хризотиловой ассоциации».

Опубликовано - 20.02.2005 г.